Halbstarre Deckschicht als Flächenabdichtungssystem

Position …7…				………………… m²

Herstellen einer Halbstarren Deckschicht als Flächenabdichtungssystem

mit bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt in Berlin.

1. Arbeitsgang:

Herstellen eines hohlraumreichen Asphalttraggerüstes 0/11 mm und Abkühlung der Schicht auf  30 °C.

Rezeptur für das Asphalttraggerüst gem. der bauaufsichtlichen

Zulassung

Asphalttraggerüst liefern, maschinell einbauen und vibrationsfrei unter Verwendung einer

4 bis  6 t Walze verdichten. Der Brechvorgang der Bitumenemulsion muss vor Überbauung vollständig abgeschlossen sein. Die Flächen sind höhengleich an angrenzende Flächen (auch Rinnen und Einbauten) anzuschließen. Ein Handeinbau ist möglichst zu vermeiden.

Einbaudicke   =  _________ cm

2. Arbeitsgang:

Vibrationsfreies Vermörteln der zugänglichen Hohlräume des Asphalttraggerüstes mit Fließmörtel gem. bauaufsichtlicher Zulassung

Unmittelbar nach der Verfüllung ist der Schlämmhorizont gegen Verdunstung zu schützen (CURING). Flächendeckend mit > 150 g/m² auftragen.

Die Herstellung des Flächenabdichtungssystems hat bindend nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

und der Verarbeitungsanweisung des Zulassunginhabers zu erfolgen. Der Hersteller des Flächenabdichtungssystems muss durch den Zulassungsinhaber zertifiziert sein.