Herstellung von Fugen

Position …8…			………………..m

- Fugen die auf Grund der Geometrie nicht geschnitten werden können, müssen vor Einbau des Asphalttraggerüstes abgestellt werden

- Zur Entkoppelung der Dichtschicht geradlinig zu allen Anschlussbereichen frühestmöglich schneiden.

- Breite des Schnitts: ca. 1,0 cm.

- Tiefe des Schnitts: Einbaudicke der Halbstarren Deckschicht + 1 cm

- An Einbauteilen und in die Fläche hineinragenden Ecken sind entsprechende Überschnitte durchzuführen.

- Säubern der Fuge und Entfernung des Schneidschlammes/-mehl noch am Schneidtag.

- Herstellung der Fuge gem. Bauaufsichtlicher Zulassung