Herstellung von Fugen

Position …10…			………………..m

- Zur Entkoppelung der Dichtschicht geradlinig zu allen Anschlussbereichen frühestmöglich schneiden.

- Breite des Schnitts: ca. 1,0 cm.

- Tiefe des Schnitts: Einbaudicke der Halbstarren Deckschicht + 1 cm

- An Einbauteilen und in die Fläche hineinragenden Ecken sind entsprechende Überschnitte durchzuführen.

- Säubern der Fuge und Entfernung des Schneidschlammes/-mehl noch am Schneidtag.

- Überfahrbereiche leicht anfasen.

- Verfüllung des Fugenraumes mit bitumenhaltigem Heißverguss nach ZTV Fug-StB.