Bitumenemulsion aufsprühen

Position …3…			………………..m²

- Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen

- Unterlage = Asphaltbefestigung

- Bindemittel = C60BP4-S

- Bindemittelmenge = 300 g/m²

- Vor Einbau der Binderschicht